ALGUMAS DIFICULDADES DE USO COM REVESTIMENTOS FOSFATADOS E SUAS SOLUÇÕES

Anos de experiência na fabricação de revestimentos e o frequente intercâmbio com os profissionais consumidores nos levaram a elaborar este manual orientativo de problemas e soluções com revestimentos fosfatados, que são afetados por muitas variáveis, entretanto se podem estabelecer as seguintes premissas:

# PRINCIPAIS FATORES DA INFLUÊNCIA SOBRE OS REVESTIMENTOS

- A mistura completa assegura a reação total do líquido com o pó.

- A mistura durante um tempo mais longo e/ou de velocidade maior acelera a presa.

- aumento da temperatura ambiente, líquido e/ou pó aceleram a presa.

- Temperaturas maiores do molde durante o endurecimento fazem os padrões de cera expandirem e resultam em fundições maiores.

- A compensação para contração de diferentes ligas pode ser obtida com o mesmo revestimento. A expansão máxima é obtida utilizando-se o líquido em sua concentração máxima (líquido puro). A expansão pode ser reduzida diluindo-se o líquido com água destilada.

- A alta expansão e densidade do revestimento requerem uma lenta taxa de aquecimento.

## O REVESTIMENTO ENDURECE MUITO RÁPIDO

CAUSA

- Proporção de mistura imprecisa

- Espatulação muito longa

- Temperatura ambiente, temperatura do líquido e/ou pó elevada (acima de 27ºC)

- Contaminação: presença de restos de misturas anteriores na cuba

- Mistura de grandes quantidades de revestimento (150 gramas) em alta rotação (acima de 1000 rpm) gera calor

- Revestimento impróprio para consumo

SOLUÇÃO

- Verifique as quantidades sugeridas e o equipamento de mistura.

- Reduzir tempo de Espatulação

- Enxague a cuba de Espatulação em água fria antes do uso e/ou guarde o revestimento e líquido em local mais frio.

- Limpe bem a cuba ou troque-a por uma nova. Use água destilada se necessário. Misture mais lentamente ou quantidades menores.

- Descarte o material guardado há muito tempo ou em locais sujeitos à umidade

CAUSA

- Aquecimento muito rápido

- Uso de forno pré-aquecido em alta temperatura Revestimento não totalmente endurecido

- Superaquecimento do molde

- Tempo de endurecimento inadequado

- Uso de sprues de plástico sólido ou barras de alimentação não recobertos com cera

### SOLUÇAO

- Siga as instruções de aquecimento conforme recomendado pelo fabricante

- Em se usando forno pré-aquecido, a temperatura deverá ser inferior a 200°C

- Espatule por mais tempo, use líquido aquecido e deixe endurecer em ambiente mais aquecido.

- Calibre a temperatura do forno

- Prolongue o tempo de endurecimento na bancada antes de colocar o molde no forno. Tempo mínimo de 60 minutos.

- Uma leve camada de cera sobre os condutos e barras plásticas permitirá a drenagem da cera e dilatação do plástico.

#### CAROÇOS E NODULOS NAS PEÇAS FUNDIDAS

CAUSA

- Impurezas na cera ou plástico

- Bolha de ar presa

- Vácuo insuficiente durante a espatulação

- Espatulação insuficiente

- Incorporação de partículas soltas de revestimento

SOLUÇÃO

- Certifique-se de que não haja matéria estranha no material dos padrões.

- Use um agente redutor de tensão superficial (SURFACER) e seque totalmente. Cuide para que não haja aprisionamento de ar durante a inclusão.

- Recomenda-se um bom vácuo (26-29” hg) para a mistura.

- Aumente o tempo de Espatulação em 15-20 segundos

- Remova o revestimento solto do furo do conduto antes do aquecimento. Evite formação de cantos vivos no sistema de alimentação.

### O REVESTIMENTO DEMORA PARA ENDURECER

CAUSA

- Temperatura do revestimento, ambiente ou liquido muito baixa (menos de 18ºC)

- Espatulação insuficiente

- Contaminação da mistura.

SOLUÇÃO

- Evite temperatura ambiente baixa e líquido frio.

- Use líquido aquecido (30ºC)

- Aumente o tempo de Espatulação

- Evite contaminantes como alcoois ou detergentes.

- Use água destilada.

##### MISTURA MUITO ESPESSA OU MUITO FLUÍDA

### CAUSA

- Proporção líquido/pó incorreta

- Revestimento envelhecido

- Embalagem do revestimento deixada aberta em ambiente úmido

SOLUÇÃO

- Verifique a técnica para proporcionar corretamente.

- Verifique a exatidão das medições.

- Descarte material envelhecido ou impropriamente acondicionado

- Verifique se a forma de acondicionamento está adequada, descarte material impróprio para uso.

#### PEÇAS FUNDIDAS APRESENTAM SUPERFÍCIES ÁSPERAS

CAUSA

- Espatulação insuficiente

- Aquecimento muito rápido

- Superaquecimento da liga

- Padrão e/ou material do padrão insatisfatório.

- Padrão molhado

SOLUÇÃO

- Espatule como recomendado nas instruções para completar as reações químicas integralmente. Substitua a cuba gasta e a pá de mistura. Equipamento novo melhora a mistura.

- Diminua a velocidade de aquecimento ou tente o procedimento de aquecimento em dois estágios conforme instruções.

- Reveja instruções do fabricante da liga Use somente materiais de alta qualidade. Evite contaminação da cera.

- Seque o padrão completamente após aplicação do agente redutor de tensão superficial.(SURFACER).

#### RUPTURA DO MOLDE / REBARBAS NAS FUNDIÇÕES

CAUSA

- Aquecimento prematuro e/ou rápido

- Padrões de plástico ou sprues de plástico com alto ponto de fusão podem obliterar o canal de alimentação durante o aquecimento prematuro.

- Muitos padrões em um mesmo plano Padrões colocados muito próximos à parede lateral ou topo do molde

- Molde não poroso o suficiente para escape dos gases

- Pressão de injeção excessiva

- Forrador de amianto alinhado com o topo do anel

- Bolha de ar no molde endurecido

SOLUÇÃO

- Prolongue o tempo de espera na bancada antes de colocar o molde no forno, 60 minutos no mínimo.

- Escolha materiais de fácil fusão para confeccionar os padrões e condutos, que devem queimar sem dificuldade. Dê uma camada de cera. Utilize condutos ocos.

- Evite colocar muitos padrões num mesmo plano Posicione os padrões cerca de 4-6 mm das paredes e do topo do anel.

- Raspe a parte superior do molde antes do aquecimento.

- Diminua a pressão (menos voltas na centrífuga) Deixe um espaço de 2 a 3 mm para prender o revestimento nas extremidades do anel. Evite incorporação de ar durante a inclusão.

#### FALHAS NAS FUNDIÇÕES

CAUSA

- Eliminação incompleta do material dos padrões

- Aquecimento insuficiente da liga

- Resfriamento excessivo do molde

- Centrífuga sendo operada com pouca pressão ou poucas voltas.

- Desalinhamento do cadinho com o furo do canal de alimentação.

### SOLUÇAO

- Mantenha sob aquecimento mais prolongado na temperatura recomendada. Limpe o respiro do forno e recalibre-o

- Aumentar a temperatura da liga

- Transfira o molde para a centrífuga e funda imediatamente

- Aumentar a pressão da centrífuga com mais voltas.

- Posicionar o cadinho concêntrico ao canal de alimentação.

#### ADAPTAÇÃO IMPRECISA DAS PEÇAS FUNDIDAS

CAUSA

- Concentração inadequada do líquido

- Proporção líquido/pó inadequada

- Temperaturas do líquido, ambiente e da mistura afetando a dimensão da fundição

- Ausência do forrador (amianto) molhado não permite obtenção de expansão higroscópica

- Espessura do forrador

- Material para os padrões (cera)

- Deformação do padrão

SOLUÇÃO

- Para aumentar a expansão aumente a concentração do líquido e para diminuir a expansão diminua a concentração do líquido Verifique a proporção líquido/pó e a precisão das medições.

- Temperaturas do líquido, ambiente e mistura aumentam a dimensão das peças e vice-versa. Faixa normal (21 –23ºC).

- Utilize amianto ou papel molhado para forrar o anel e permitir expansão higroscópica.

- Forramento com amianto mais espesso ou forramento com camada dupla permite maior absorção de água e consequente maior expansão para as peças fundidas.

- Materiais para padrões com ponto de fusão mais baixo produzem peças maiores, enquanto que materiais com ponto de fusão mais elevado produzem peças menores, especialmente quando se utiliza a técnica higroscópica.

- Manipule o padrão com extrema cautela.

#### POROSIDADE NA FUNDIÇÃO

CAUSA

- Alimentação incorreta

- Aquecimento deficiente

- Incorporação de partículas soltas de revestimento.

- Ligas que absorvem gás quando fundidas e liberam gás ao se solidificarem, especialmente quando superaquecidas

SOLUÇÃO

- Reveja o sistema de alimentação (condutos)

- Aumente o tempo de aquecimento ou temperatura para eliminar os resíduos de queima dos padrões completamente.

- Remova revestimento solto do canal de alimentação antes do aquecimento.

- Use liga nova ou mude o método de fundir.

- Ajuste a chama do maçarico e sua mistura.

- Verifique as instruções para fusão da liga.

FONTE: Polidental.

Manual Revestimentos Fosfatados – Problemas e Soluções

Site de origem:

http://krousrepresentacoes.tripod.com